ICS XX.XX

P XX

广东省建设科技与标准化协会标准

T/GDJSKB xxx-2023

夏热冬暖地区外墙保温隔热

工程技术规程

Technical specification for external wall thermal insulation engineering in hot summer and warm winter zone

（征求意见稿）

2024-××-××发布               2024-××-××实施

广东省建设科技与标准化协会    发布

# 前 言

本标准是根据广东省建设科技与标准化协会《关于同意<夏热冬暖地区外墙保温隔热工程技术规程>团体标准立项的公告》省建标立项函〔2023〕011号）的要求，由广州市建筑材料工业研究所有限公司会同有关单位共同编制。

本标准编制组在编制过程中，进行了广泛、深入的调查研究，认真总结了夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程技术的实践经验和有关研究成果，根据我国现行的相关法规和制度，参照了国内、外相关标准，在充分征求意见的基础上，经反复讨论、研究、修改和审查，最终定稿。

本标准共分为7章，主要技术内容包括：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、材料；5、设计；6、施工；7、工程验收；附录A∽附录B。

本标准由广东省建设科技与标准化协会负责管理，由广州市建筑材料工业研究所有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈至主编单位（地址：广州高新技术产业开发区科学城科研路2号）。

主编单位：广州市建筑材料工业研究所有限公司

参编单位： 广州航海学院、华南理工大学、中国建筑第四工程局有限公司、广州立邦涂料有限公司、东莞市宗意新材料科技有限公司、广东沐峰节能创新科技有限公司、广州孚达保温隔热材料有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东省有色工业建筑质量检测站有限公司、广东建科建筑工程技术开发有限公司、东莞理工学院、深圳市建研检测有限公司

主要起草人：

主要审查人员：

目 次

1 总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	4

4  材料	5

4.1  外墙反射隔热涂料	5

4.2  内保温材料	6

4.3  装配式建筑用外墙板材料	15

5设计	18

5.1 一般规定	18

5.2  性能设计	19

5.3  构造要求	21

6  施工	24

6.1 一般规定	24

6.2 反射隔热涂料施工	24

6.3  内保温系统施工	25

6.4  装配式建筑用外墙板施工	26

7工程验收	28

7.1 一般规定	28

7.2 主控项目	30

7.3 一般项目	32

附录A  建筑反射隔热涂料污染修正后的太阳辐射吸收系数计算	34

附录B  外墙用建筑反射隔热涂料的等效热阻	35

本标准用词说明	36

引用标准名录	37

条文说明	38

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	4

4  Materials	5

4.1  Architectural reflective thermal insulation coatings	5

4.2  Internal Thermal Insulation Material	6

4.3  Prefabricated Building Exterior Wall Panel Material	15

5  Design	18

5.1  General Requirements	18

5.2  Performance Design	19

5.3  Construction Requirements	21

6  Construction	24

6.1 General Requirements	24

6.2 Application of Reflective Thermal Insulation Coating	24

6.3 Installation of Internal Thermal Insulation System	25

6.4 Installation of Exterior Wall Panels for Prefabricated Buildings	26

7  Acceptance of Construction Quality	28

7.1 General Requirements	28

7.2 MasterControl Items	30

7.3 General ltems	32

Appendix A  Calculation of Pollution Corrected SolarRadiation Absorption Coefficient	34

Appendix B  Equivalent Thermal Resistance of ExternalWalls and Roofing with Architectural Reflective Thermal Insulation Coating	35

Explanation of wording in this standard	36

List of quoted standards	37

Explanation of provisions	38

# 1 总 则

1.0.1 为规范夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程技术要求，提高工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于以混凝土、砌体或装配式建筑用墙板为基层墙体的新建、改建和扩建的夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程的设计、施工及验收。

1.0.3 夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1 外墙内保温系统interior thermal insulation system on external walls

主要由保温层和防护层组成，用于外墙内表面起保温作用的系统，简称内保温系统。

2.0.2  隔汽层 vapour barrier layer

阻隔水蒸气渗透的构造层。

2.0.3 保温复合板  insulation composite panel

保温材料单侧复合无机面层，在工厂预制成型，具有保温、 隔热和防护功能的板状制品，简称复合板。

2.0.4 界面砂浆interface treating mortar

用以改善基层墙体与保温隔热涂料表面粘结性能的聚合物水泥砂浆。

2.0.5 胶粘剂 adhesive

用于保温板与基层墙体粘结的聚合物水泥砂浆。

2.0.6 粘结石膏gypsum binders

用于保温板与基层墙休粘结的石膏类胶粘剂。

2.0.7 抹面胶浆rendering coat mortar

由高分子聚合物、水泥、砂为主要材料制成，具有一定变形能力和良好粘结性能的聚合物水泥砂浆。

2.0.8  建筑反射隔热涂料architectural reflective thermal insulation coating

以合成树脂为基料，与功能性颜填料及助剂等配制而成，施涂于建筑物外表面，具有较高太阳光反射比、近红外反射比和半球发射率的涂料。

2.0.9  发泡陶瓷保温板foamed ceramic thermal insulation board

#### 以粘土、石英、碱金属或碱土金属氧化物的矿物原料，辅以发泡剂等，经高温焙烧发泡而制成的具有保温隔热性能的轻质板状陶瓷制品，也称为泡沫陶瓷保温板。

#### 2.0.10  热固复合聚苯乙烯泡沫保温板   thermosetting composite polystyrene foam insulation board

#### 以聚苯乙烯泡沫颗粒或板材为保温基体，使用处理剂复合制成的匀质板状制品，其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等，在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。简称热固复合聚苯板(TEPS)。

2.0.11  气凝胶保温隔热涂料 thick thermal insulation intermediate coating with aeroge

涂覆于建筑墙体表面，以气凝胶微粉为主要功能材料制备的具有绝热功能的膏状涂料 ，施涂后干膜厚度不应小于2mm。

2.0.12  轻质条板lightweightpanel

采用轻质材料或空心构造，用于非承重墙体的预制条板，包括蒸压加气混凝土条板和挤出成型水泥条板等。

2.0.13  轻钢龙骨式复合墙板lightgauge steel framing panel

以轻钢龙骨为骨架，以纳米复合空腔板、纤维增强水泥板、纸面石膏板、纤维增强硅酸钙板或金属复合板等为两侧覆面板，中间为保温、隔热和隔声材料构成的，在工厂预制成型的非承重复合墙板。

# 3  基本规定

3.0.1  夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程的节能性能应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的有关规定，防火性能应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037的有关规定，防水性能应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定。

3.0.2 夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程所有组成材料应彼此相容，并应具有防腐性。所有组成材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的相关规定。

3.0.3  夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程应能适应基层墙体的正常变形而不产生裂缝、 空鼓和脱落。

3.0.4 夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程应与基层墙体有可靠连接。

3.0.5夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程用于厨房、卫生间等潮湿环境时，应具有防水渗透性能。

3.0.6  检测数据的判定，应采用现行国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170中规定的修约值比较法。

# 4  材料

## 4.1  外墙反射隔热涂料

4.1.1 外墙用建筑反射隔热涂料应符合现行国家标准《建筑用反射隔热涂料》GB/T 25261的规定。

4.1.2 外墙用建筑反射隔热涂料的污染修正后太阳辐射吸收系数宜符合表 4.1.2的规定。

表 4.1.2  外墙用反射隔热涂料污染修正后太阳辐射吸收系数

| #### 检测项目 | #### 性能要求 | #### 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| #### 污染修正后太阳辐射吸收系数 | #### ≤0.50 | #### 本规程附录A |

4.1.3   建筑反射隔热涂料涂饰中配套使用的底漆应符合现行行业标准《建筑内外墙用底漆》JG/T 210的有关规定。

4.1.4   建筑反射隔热涂料涂饰中配套使用的柔性腻子应符合现行国家标准《外墙柔性腻子》GB/T 23455的有关规定。

4.1.5   建筑反射隔热涂料涂饰中配套使用的材料应与选用的建筑反射隔热涂料相容，其相容性技术指标应符合《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359的规定。

## 4.2  内保温材料

4.2.1外墙内保温系统性能应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1  外墙内保温系统性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传热系数或热阻 |  | 符合设计要术 | GB/T 13475 |
| 系统拉伸粘结强度（MPa） |  | ≥0.035 | JGJ 144 |
| 抗冲击性（次） |  | ≥10 | JG/T 159 |
| 吸水量（kg/m2） |  | 系统在水中浸泡lh后的吸水量应小于1.0 | JGJ 144 |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 | JGJ 144 |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  | 符合设计要求 | JGJ 144 |
| 燃烧性能 |  | 不低于B1级 | B1级：GB/T 8626和GB/T 20284 A1级：GB/T 5464和GB/T 14402 A2级：GB/T 20284和GB/T 5464或GB/T 14402 |
| 燃烧性能附加分级 | 产烟量 | 不低于s2级 | GB/T 20284 |
|  | 产烟毒性 | 不低于d1级 | GB/T 20285 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 | 不低于t1级 | GB/T 8626 和 GB/T 20284 |
| 注：1 对于玻璃棉、岩棉、XPS板龙骨固定内保温系统，当玻璃棉板（毡）、岩棉板（毡）和XPS板主要依靠塑料钉固定在基层墙体上时，可不做系统拉伸粘结强度试验。 2仅用于厨房、卫生间等潮湿环境时，吸水量、抹面层不透水性和防护层水蒸气渗透阻应满足表4.2.l的规定。 3 燃烧性能分级采用GB 8624 。 |  |  |  |

4.2.2保温复合板性能应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  保温复合板性能

| 检验项目 |  | 性能要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸面石膏板 面层时 | 无石棉硅酸 钙板面层时 | 无石棉纤维水 泥平板面层时 |  |
| 传热系数或热阻 |  | 符合设计要术 |  |  | GB/T 13475 |
| 抗弯荷载（N） |  | 宽度方向 ≥160 长度方向 ≥400 | ≥G （板材重量） | ≥G （板材重量） | GB/T 9775 或 JG/T 159 |
| 拉伸粘结强度 （MPa） |  | ≥0.035且纸面与保温板界面破坏 | ≥0.10 且保温板破坏 | ≥0.10 且保温板破坏 | JG/T 480 |
| 抗冲击性（次） |  | ≥10 |  |  | JG/T159 |
| 面板收缩率（%） |  | — | ≤0.06 | ≤0.06 | JG/T 159 |
| 燃烧性能 |  | 不低于B1级 |  |  | B1级：GB/T 8626和GB/T 20284 A1级：GB/T 5464和GB/T 14402 A2级：GB/T 20284和GB/T 5464或GB/T 14402 |
| 燃烧性能附加分级 | 产烟量 | 不低于s2级 |  |  | GB/T 20284 |
|  | 产烟毒性 | 不低于d1级 |  |  | GB/T 20285 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 | 不低于t1级 |  |  | GB/T 8626 和 GB/T 20284 |
| 注：1当石膏板的断裂荷载、无石棉硅酸钙板及无石棉纤维水泥平板的抗折强度满足国家现行有关产品标准的要求时，可不做复合板的抗弯荷载试验。 2 燃烧性能分级采用GB 8624 。 |  |  |  |  |  |

4.2.3  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)性能应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 压缩强度（kPa） | 符合GB/T 10801.2要求 | GB/T 8813 |
| 体积吸水率（%） 浸水96h | 符合GB/T 10801.2要求 | GB/T 8810 |
| 水蒸气透过系数[ng/（m·s·Pa）] 23℃±1℃， 0%∽（50±2）%相对湿度梯度 | 符合GB/T 10801.2要求 | QB/T 2411 |
| 尺寸稳定性（%） 70℃±2℃，48h | ≤1.5 | GB/T 8811 |
| 导热系数（平均温度25℃） [W/(m・ K)] | ≤0.024 | GB/T 10294 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） | ≥0.10 | JGJ 144 |
| 燃烧性能 | 不低于B1级 | GB/T 8626和GB/T 20284 |

4.2.4  膨胀珍珠岩保温板性能应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 膨胀珍珠岩保温板性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度(kg/m3) | ≤200 | GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃） [W/(m・ K)] | ≤0.065 | GB/T 10294 |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.35 | GB/T 5486 |
| 抗折强度（MPa） | ≥0.20 | GB/T 5486 |
| 质量吸水率（%） | ≤4.0 | GB/T 5486 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） | ≥0.10 | JGJ 144 |
| 燃烧性能 | A1级 | GB/T 5464和GB/T 14402 |

4.2.5 泡沫玻璃保温板性能应符合表4.2.5的规定。

表4.2.5  建筑用泡沫玻璃保温板性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度允许偏差(%) | ±5 | GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃） [W/(m・ K)] | ≤0.058 | GB/T 10294 |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.50 | JC/T 647 |
| 抗折强度（MPa） | ≥0.50 | JC/T 647 |
| 吸水量（kg/㎡） | ≤0.3 | JC/T 647 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） | ≥0.12 | JG 149 |
| 耐碱性（kg/㎡） | ≤0.5 | JC/T 647 |
| 燃烧性能 | A1级 | GB/T 5464和GB/T 14402 |

4.2.6  高密度型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板性能应符合表4.2.6的规定。

表4.2.6  高密度型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 垂直于板面方向的抗拉强度(MPa) | ≥0.10 | JG/T 536 |
| 抗压强度(MPa) | ≥0.15 | GB/T 5486 |
| 体积吸水率（%） | ≤10.0 | GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃） W/（m·K） | ≤0.050 | GB/T 10294 或 GB/T 10295 |
| 干燥收缩率（%） | ≤0.60 | JG/T 536 |
| 燃烧性能 | 不低于A2级 | GB/T 5464和GB/T 14402 |

4.2.7 发泡陶瓷保温板性能应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7 发泡陶瓷保温板性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（kg/m³） | ≤280 | GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃）W/（m·K） | ≤0.065 | GB/T 10294 |
| 抗压强度（MPa） | ≥0.40 | GB/T 5486 |
| 抗折强度（MPa） | ≥0.40 | GB/T 5486 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） | ≥0.15 | GB/T 29906 |
| 体积吸水率（%） | ≤3.0 | GB/T 5486 |
| 燃烧性能 | A1级 | GB/T 5464和GB/T 14402 |

4.2.8 龙骨固定内保温系统用玻璃棉板（毡）性能应符合表4.2.8的规定。

表4.2.8 龙骨固定内保温系统用玻璃棉板（毡）性能

| 检验项目 | 性能要术 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称密度（kg/m³） | 24 | 32 | 40 | 48 | GB/T 5486 |
| 质量吸湿率（％） | ≤5.0 |  |  |  | GB/T 5480 |
| 憎水率（％） | ≥98.0 |  |  |  | GB/T 10299 |
| 导热系数（平均温度25℃）［W/（m・K）］ | ≤0.040 | ≤0.037 | ≤0.034 | ≤0.032 | GB/T 10294 |
| 有机物含量（％） | ≤8.0 |  |  |  | GB/T 11835 |
| 甲醛释放量（mg/L） | ≤1.5 |  |  |  | GB/T 18580 |
| 基棉燃烧性能 | 不低于A2级 |  |  |  | GB/T 5464和GB/T 14402 |

4.2.9 龙骨固定内保温系统用岩棉板（毡）性能应符合表4.2.9的规定。

表4.2.9 龙骨固定内保温系统用岩棉板（毡）性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 标称密度（kg/m） | 板 120〜150；毡 80〜100 | GB/T 5480 |
| 酸度系数 | ≥1.6 | GB/T 5480 |
| 导热系数（平均温度25℃） ［W/（m・K）］ | ≤0.040 | GB/T 10294 |
| 质量吸湿率（％） | ≤1.0 | GB/T 5480 |
| 有机物含量（％） | ≤4.0 | GB/T 11835 |
| 甲醛释放量（mg/L） | ≤1.5 | GB/T 18580 |
| 憎水率（％） | ≥98.0 | GB/T 10299 |
| 基棉燃烧性能 | 不低于A2级 | GB/T 5464和GB/T 14402 |

4.2.10 建筑外墙用气凝胶保温隔热涂料性能应符合表4.2.10的规定。

表4.2.10  建筑外墙用气凝胶保温隔热涂料性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 在容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | JG/T 24 |
| 低温稳定性（3次循环） | 不变质 | JG/T 24 |
| 施工性 | 施涂无障碍 | JG/T 24 |
| 干燥时间（表干），h | ≤2 | JG/T 24 |
| 涂膜外观 | 正常 | JG/T 24 |
| 耐碱性 | 48h无异常 | JG/T 24 |
| 耐水性 | 96h无异常 | JG/T 24 |
| 涂层耐温变性（3次循环） | 无异常 | JG/T 24 |
| 粘结强度（标准状态下），MPa | ≥0.6 | JG/T 24 |
| 干密度，kg/m³ | ≤300 | GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃） W/（m・K） | ≤0.040 | GB/T 10294 |
| 蓄热系数 W/（㎡・K） | ≥1.0 | GB/T 20473 |
| 燃烧性能 | 不低于B1级 | B1级：GB/T 8626和GB/T 20284 A1级：GB/T 5464和GB/T 14402 A2级：GB/T 20284和GB/T 5464或GB/T 14402 |

4. 2.11 界面砂浆按适用的基层可分为I型和Ⅱ型，其性能应符合表4.2.11的规定。

表4.2.11 界面砂浆性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I型 | II型 |  |
| 拉伸粘结强度 （MPa） | 未处理 | 7d | ≥0.4 | ≥0.3 | JC/T 907 |
|  |  | 14d | ≥0.6 | ≥0.5 |  |
|  | 浸水处理 |  | ≥0.5 | ≥0.3 |  |
|  | 热处理 |  |  |  |  |
|  | 冻融循环处理 |  |  |  |  |
|  | 碱处理 |  |  |  |  |
| 晾置时间（min） |  |  | — | ≥10 |  |

注：I型产品的晾置时间，应根据工程需要由供需双方确定。

4.2.12 抹面胶浆性能应符合表4.2.12的规定。

表4.2.12 抹面胶浆性能

| 检验项目 |  |  |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度(与保温材料）(MPa) | 原强度 |  |  | ≥0.10，破坏发生在保温层中 | JG 149 |
|  | 耐水强度 |  | 浸水48h，干燥2h | ≥0.08 |  |
|  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10 |  |
| 拉伸粘结强度(与水泥砂浆）(MPa) | 原强度 |  |  | ≥0.50 |  |
|  | 耐水强度 |  | 浸水48h，干燥2h | ≥0.30 |  |
|  |  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.50 |  |
| 吸水量(g/㎡) |  |  |  | ≤1000 | JG 149 |
| 不透水性(2h) |  |  |  | 试样抹面层内侧无水渗透 | JG 149 |
| 柔韧性 | 压折比(水泥基) |  |  | ≤3.0 | JG 149 |
|  | 开裂应变(非水泥基)(%) |  |  | ≥1.5 |  |
| 可操作时间(水泥基)(h) |  |  |  | 1.5∽4.0 | JG 149 |
| 放射性限量 |  | 内照射指数 |  | ≤1.0 | GB 6566 |
|  |  | 外照射指数 |  | ≤1.0 |  |

注：1仅用于面砖饰面时，抹面胶浆与水泥砂浆之间的拉伸粘结强度应满足表4.2.12规定。

2 仅用于厨房、卫生间等潮环境时，吸水量和不透水性应满足表4.2.12的规定。

4. 2.13 胶粘剂性能应符合表4.2.13的规定。

表4. 2.13 胶粘剂性能

| 检验项目 |  |  | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与水泥砂浆 | 与保温板和复合板 |  |
| 拉伸粘 结强度 （MPa） | 原强度 |  | ≥0.60 | ≥0.10且板破坏 | JGJ 144 |
|  | 耐水 强度 | 浸水48h, 干燥2h | ≥0.30 | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h, 干燥7d | ≥0.60 | ≥0.10 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5∽4.0 |  | JG/T 480 |

4.2.14 中碱玻璃纤维网布、耐碱玻璃纤维网布的性能应分别符合表4.2.14-1、表4.2.14-2的规定。

表4.2.14-1   中碱玻璃纤维网布性能

| 检验项目 | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A型 | B型 |  |
| 经、纬密度（根/25mm） | 4∽5 | 8∽10 | GB/T 7689.2 |
| 单位面积质量（g/㎡） | ≥80 | 45∽60 | JC 561.1 |
| 拉伸断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥840 | ≥780 | GB/T 7689.5 |
| 断裂伸长率（经、纬向）（％） | ≤5.0 |  | GB/T 7689.5 |
| 耐碱性 | 拉伸断裂强力保留率应不小于75% |  | GB/T 20102 |

表4.2.14-2   耐碱玻璃纤维网布性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 经、纬密度（根/25mm） | 4∽5 | GB/T 7689.2 |
| 单位面积质量（g/㎡） | ≥130 | GB/T 9914.3 |
| 拉伸断裂强力（经、纬向）（N/50mm） | ≥1000 | GB/T 7689.5 |
| 断裂伸长率（经、纬向）（％） | ≤4.0 | GB/T 7689.5 |
| 可燃物含量（%） | ≥12 | GB/T 9914.2 |
| 耐碱性 | 拉伸断裂强力保留率应不小于75% | GB/T 20102 |

4.2.15  锚栓性能应符合表4.2.17的规定。

表4. 2.17  锚栓性能

| 检验项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单个锚栓抗拉承载力标准值(kN) | ≥0.30 | JG/T 480 |

4. 2.16 内保温系统用腻子性能应符合表4.2.16的规定。

表4. 2.16 内保温系统用腻子性能

| 检验顼目 |  | 性能要术 |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 (P) | 普通耐水型 (PN) | 柔性 (R) | 柔性 耐 水型 (RN) | 弹性 (D) | 弹性 耐水型 (TN) |  |
| 容器中状恣 |  | 无结块、均匀 |  |  |  |  |  | JG/T 298 |
| 施工性 |  | 刮涂无障碍 |  |  |  |  |  |  |
| 干燥时间 (表干) | 单道施工厚度 <2mm的产品 | ≤2h |  |  |  |  |  | GB/T 1728 |
|  | 单道施工厚度 ≥2mm的产品 | ≤5h |  |  |  |  |  |  |
| 初期干燥 抗裂性 | 单道施工厚度 <2mm的产品 | 3h无裂纹 |  |  |  |  |  | JG/T 24 |
|  | 单道施工厚度 ≥2mm的产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 打磨性 |  | 手工可打磨 |  |  |  |  |  | JG/T 298 |
| 耐水性 |  | 4h无 起泡、 开裂 及明 显掉 粉 | 48h无 起泡、 开裂 及明 显掉 粉 | 4h无 起泡、 开裂 及明 显掉 粉 | 48h无 起泡、 开裂 及明 显掉 粉 | 4h无 起泡、 开裂 及明 显掉 粉 | 48h无 起泡、 开裂 及明 显掉 粉 | GB/T 1733 GB 6682 |
| 粘结强度 (MPa) | 标准状态 | >0.40 | >0.50 | >0.40 | >0.50 | >0.40 | >0.50 | JG/T 24 |
|  | 浸水后 | — | >0.30 | — | >0.30 | — | >0.30 |  |
| 腻子膜柔韧性 |  | 直径100mm， 无裂纹 |  | 直径50mm， 无裂纹 |  | — |  | JG/T 157 |
| 有害物质限量 |  | 符合现行国家标准《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582水性墙面腻子的规定 |  |  |  |  |  | GB 18582 |

4.2.17 石膏应符合现行国家标准《建筑石膏》GB/T 9776的规定；

4.2.18 纸面石膏板应符合现行国家标准《纸面石膏板》GB/T 9775的规定；

4.2.19 无石棉纤维水泥平板应符合现行国家标准《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1的规定；

4.2.20 无石棉硅酸钙板应符合现行行业标准《纤维增强硅酸钙 板第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564. 1的规定；

4.2.21 建筑用轻钢龙骨应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的规定。

4. 2.22 隔汽层的透湿率不应大于4.0×10-8 g/ (Pa · s · m2)。

4.2.23  接缝带和嵌缝材料的性能应符合国家现行有关标准的规定。

## 4.3  装配式建筑用外墙板材料

4.3.1  装配式建筑用外墙板包括外挂墙板、轻钢龙骨式复合墙板和轻质条板，装配式建筑用外墙板的性能应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1  装配式建筑用外墙板性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 传热系数或热阻 |  | 符合设计要求 | GB/T 13475 |
| 抗冲击性能（次） |  | ≥5 | GB/T 30100 |
| 抗压强度（Mpa） | 外挂墙板 | ≥30.0 | GB/T 30100 |
|  | 轻质条板 | ≥5.0 |  |
| 不透水性 |  | 板背面无水滴出现 | GB/T 30100 |
| 含水率（%） |  | ≤10.0 | GB/T 30100 |
| 吸水率（%） |  | ≤10.0 | GB/T 30100 |
| 吊挂力（N） |  | ≥1000 | GB/T 30100 |
| 干燥收缩值（mm/m） |  | ≤0.5 | GB/T 30100 |
| 空气声计权隔声量 |  | 符合设计要求 | GB/T 19889.3 |
| 燃烧性能 |  | 不低于A2级 | GB/T 5464和GB/T 14402 |
| 耐火极限（h） |  | ≥1.0，并符合设计要求 | GB/T 9978.1和GB/T 9978.8 |
| 注： 1 蒸压加气混凝土条板的含水率可不做要求。 2 为满足吊挂承载力要求，墙板可在需要吊挂重物的部位采取加强处理措施。 |  |  |  |

4.3.2 外挂墙板的材料应符合下列规定：

1 预制混凝土外挂墙板的材料应符合JC/T 2356 的规定。

2玻璃纤维增强水泥板外挂墙板的材料应符合JC/T1057 的规定。

4.3.3 轻钢龙骨式复合墙板的材料应符合下列规定：

1 轻钢龙骨及其连接件材料应符合GB/T 11981和JG/T 544 的规定。

2 纳米复合空腔板的高分子中空腔板，应符合GB/T 5761的规定，钙粉不大于20%；纳米无机耐火层的纳米级粉体材料改性剂不应小于45%，结晶硅微粉不应低于5000目，镁及磷酸不应大于30%。

3 纤维增强水泥板的材料应符合JG/T 396和JC/T412.1的规定。

4 轻质混凝土灌浆墙板的泡沫混凝土应符合GB175、JC/T409、JC/T 622、JGJ63和GB8076 等相关规定。

5 石膏基轻质砂浆中的石膏应符合GB/T 9776的规定，等级不应低于2.0级；水泥应符合GB 175 的规定，强度等级不应低于42.5级。

4.3.4 轻质条板的材料应符合下列规定：

1  蒸压加气混凝土条板的材料应符合GB/T 15762的规定。

2  挤出成型水泥条板的材料应符合GB175、JC/T409和JGJ63等相关规定。

# 5设计

## 5.1 一般规定

5.1.1 夏热冬暖地区外墙隔热工程宜合理选用反射隔热涂料系统，外墙保温工程宜合理选用内保温系统，非承重的外围护结构宜合理选用外挂墙板、轻钢龙骨式复合墙板和轻质条板等装配式建筑用外墙板。

5.1.2 使用建筑反射隔热涂料的外墙，基层处理应符合下列规定：

1  基层应牢固，无开裂、掉粉、起砂、空鼓、剥离和爆裂点等。

2  基层表面应干净，无浮浆、霉点、析出盐类等杂物。

3  金属表面应干净、无油污、锈蚀、粉尘等。

5.1.3 当建筑外墙已粘贴面砖，需要采用建筑反射隔热涂料进行节能改造时，应做保证有良好粘附性能的界面层，再进行反射隔热涂料饰面层的施工。

5.1.4 保温复合板和保温板的规格尺寸宜符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的规定

5.1.5 夏热冬暖地区外墙保温隔热工程砌体外墙或框架填充外墙，在混凝土构件外露时，应在其外侧面加强保温处理。

5.1.6  夏热冬暖地区外墙保温隔热工程宜在墙体易裂部位及与屋面板、楼板交接部位釆取抗裂、保温构造措施。

5.1.7  夏热冬暖地区外墙内保温系统各构造层组成材料的选择，应符合下列规定：

1保温板及复合板与基层墙体的粘结，可采用胶粘剂或粘结石膏。当用于厨房、卫生间等潮湿环境或饰面层为面砖时，应釆用胶粘剂。

2厨房、卫生间等潮湿环境或饰面层为面砖时不得使用粉刷石膏抹面。

3无机保温板或气凝胶保温隔热涂料的抹面层的增强材料宜釆用耐碱玻璃纤维网布。当抹面层为粉刷石膏时，其增强材料可选用中碱玻璃纤维网布。

4当夏热冬暖地区外墙内保温工程用于厨房、卫生间等潮湿环境采用腻子时, 应选用耐水型腻子；在低收缩性面板上刮涂腻子时，可选普通型腻子；保温层尺寸稳定性差或面层材料收缩值大时，宜选用弹性腻子，不得选用普通型腻子。

5.1.8 门窗四角和外墙阴阳角等处的内保温工程抹面层中，应设置附加增强网布。门窗洞口内侧面应做保温。

5.1.9 在内保温复合墙体上安装设备、管道或悬挂重物时，其支承的埋件应固定于基层墙体上，并应做密封设计。

5.1.10 装配式建筑用外墙板设计应遵循模数化、标准化的原则，并应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定。

5.1.11 在正常维护、使用条件下，装配式建筑用外墙板构件、节点连接件的设计使用年限宜与主体结构相同，保温材料、接缝处防水和密封材料的设计使用年限应根据设计使用要求确定并符合现行国家标准的规定。

## 5.2  性能设计

5.2.1  夏热冬暖地区建筑外墙选用的外墙反射隔热涂料系统、外墙内保温系统和装配式建筑用外墙板系统，应能确保系统各项性能满足具体工程的要求。

5.2.2 夏热冬暖地区外墙反射隔热涂料的热工设计应符合下列规定：

1 隔热设计应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规定。

2 应在建筑的轻质外墙使用建筑反射隔热涂料，宜在重质的东、西外墙使用建筑反射隔热涂料。

3 外墙外饰面采用建筑反射隔热涂料进行隔热设计、节能设计时，应采用污染修正后的太阳辐射吸收系数进行计算，污染修正后的太阳辐射吸收系数应按本规程附录A计算。

4  外墙外饰面宜选用白色或浅色的反射隔热涂材料。外墙外饰面的污染修正后太阳辐射吸收系数应符合本规程表4.1.2的规定。

5  使用建筑反射隔热涂料的外墙，可采用规定性的围护结构热工限值指标或节能综合指标方法进行节能设计。

6 当采用规定性的围护结构热工限值指标进行节能设计时，外墙的传热系数可采用反射隔热涂料的等效热阻，并应按下式计算：

K=1Req+1K

式中：——外墙使用建筑反射隔热涂料的传热系数，W/(㎡·K)；

K——外墙未使用建筑反射隔热涂料的传热系数，W/(㎡·K)；

——外墙使用建筑反射隔热涂料的等效热阻(㎡·K)/W，按本规程表B.0.1取值。

7  当采用节能综合指标方法进行节能设计时，应采用污染修正后的太阳辐射吸收系数进行建筑能耗指标计算。

5.2.3  夏热冬暖地区外墙内保温系统的热工设计应符合下列规定：

1 外墙平均传热系数或热阻应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求。

2 外墙热桥部位内表面温度不应低于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度，必要时应进行保温处理。

3 墙体内部有可能出现冷凝时，应进行冷凝受潮验算，必要时应设置隔汽层。

4 设计保温层厚度时，保温材料的导热系数应进行修正。

5.2.4  夏热冬暖地区装配式建筑用外墙板的热工设计应符合下列规定：

1 外墙平均传热系数或热阻应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求。

2 当装配式建筑用外墙板采用反射隔热涂料措施时，应符合本规程第5.2.2条的规定。

3 当装配式建筑用外墙板采用内保温措施时，应符合本规程第5.2.3条的规定。

4 当采用装配式建筑用外墙板的外墙传热系数满足设计要求时，外墙可不做内保温系统。

## 5.3  构造要求

5.3.1保温复合板保温隔热系统的基本构造应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1保温复合板保温隔热系统基本构造

| 外墙反射隔热系统 | 基层 墙体 ② | 外墙内保温系统 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外饰面层 ① |  | 粘结层 ③ | 保温复合板 ④ |  | 内饰面层 ⑤ |  |
|  |  |  | 保温层 | 面板 |  |  |
| 反射隔热涂料或其他外饰面层 | 混凝土墙体，轻质墙体 | 胶粘剂或粘结石膏+锚栓 | XPS板、岩棉板、膨胀珍珠岩保温板、泡沫玻璃保温板、发泡陶瓷保温板 | 纸面石膏板，无石棉硅酸钙板，无石棉纤维水泥平板 | 腻子层 +涂料或墙纸（布） 或面砖 |  |
| 注：1 当面板带饰面时，不再做饰面层。 2 面砖饰面不做腻子层。 3 当基层墙体采用的装配式建筑用外墙板的外墙传热系数满足设计要求时，内保温系统可不做保温复合板。 |  |  |  |  |  |  |

5.3.2  保温板保温隔热系统的基本构造应符合表5.3.2的规定。

表5.3.2  保温板保温隔热系统的基本构造

| 外墙反射隔热系统 | 基层 墙体 ② | 外墙内保温系统 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外饰面层 ① |  | 粘结层 ③ | 保温板 ④ | 防护层 |  |  |
|  |  |  |  | 抹面层 ⑤ | 内饰面层 ⑥ |  |
| 反射隔热涂料或其他外饰面层 | 混凝土墙体，轻质墙体 | 胶粘剂或粘结石膏+锚栓 | 膨胀珍珠岩保温板、泡沫玻璃保温板、高密度型热固复合保温板、发泡陶瓷保温板 | 抹面胶浆+ 纤维网布 | 腻子层+涂 料或墙纸（布）或面砖 |  |
| 注：1 面砖饰面不做腻子层。 2 当基层墙体采用的装配式建筑用外墙板的外墙传热系数满足设计要求时，内保温系统可不做保温板。 |  |  |  |  |  |  |

5.3.3  玻璃棉、岩棉、XPS龙骨固定保温隔热系统的基本构造应符合表5.3.3的规定。

表5.3.3  玻璃棉、岩棉、XPS龙骨固定保温隔热系统基本构造

| 外墙反射隔热系统 | 基层墙体② | 外墙内保温系统 |  |  |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外饰面层① |  | 保温层 ③ | 隔汽层④ | 龙骨 ⑤ | 龙骨 固定件 ⑥ | 防护层 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 面板 ⑦ | 内饰面层⑧ |  |
| 反射隔热涂料或其他外饰面层 | 混凝土墙体，轻质墙体 | 离心法玻璃棉板（或毡）或摆锤法岩棉板（毡）或XPS板 | PVC、 聚丙烯薄膜、 铝箔等 | 建筑用轻钢龙 骨或 复合龙骨 | 敲击式 或旋入式塑料螺栓 | 纸面石膏板或无石棉硅酸钙板或无石棉纤维水泥平板+自攻螺钉 | 腻子 层+涂料或墙纸（布） 或面砖 |  |
| 注：1 面砖饰面不做腻子层。 2 当基层墙体采用的装配式建筑用外墙板的外墙传热系数满足设计要求时，内保温系统不做保温层。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.4  气凝胶保温隔热涂料保温隔热系统基本构造应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4  气凝胶保温隔热涂料保温隔热系统基本构造

| 外墙反射隔热 系统 | 基层 墙体 ② | 外墙内保温系统 |  |  |  | 构造示意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外饰面层 ① |  | 界面层③ | 保温层 ④ | 防护层 |  |  |
|  |  |  |  | 抹面层 ⑤ | 内饰面层 ⑥ |  |
| 反射隔热涂料或其他外饰面层 | 混凝土墙体，轻质墙体 | 界面 砂浆 | 气凝胶保温隔热涂料 | 抹面胶浆+ 纤维网布 | 腻子层+涂料或墙纸（布） 或面砖 |  |
| 注：1 面砖饰面不做腻子层。 2 当气凝胶保温隔热涂料燃烧性能为A级时，可不做抹面层。 3 当基层墙体采用的装配式建筑用外墙板的外墙传热系数满足设计要求时，内保温系统不做保温层。 |  |  |  |  |  |  |

# 6  施工

## 6.1 一般规定

6.1.1  外墙保温隔热工程应按照经审查合格的设计文件和施工方案施工，并应编制专项施工方案。施工前应对施工人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

6.1.2  外墙内保温及反射隔热工程施工前，外门窗应安装完毕。水暖及装饰工程需要的管卡、挂件等预埋件，应留出位置或预埋完毕。电气工程的暗管线、接线盒等应埋设完毕，并应完成暗管线的穿带线工作。

6.1.3  外墙内保温及反射隔热工程的施工应在基层墙体施工质量验收合格后进行。

6.1.4  基层墙体的基层应坚实、平整、干燥、洁净。基层的平整度、清洁度应满足现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

6.1.5  装配式建筑用墙板的安装与施工除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《钢结构工程施工规范》GB 50755的有关规定。

6.1.6  外墙保温隔热工程施工时，应做好隐蔽工程验收记录。施工过程中和完工后，应做好半成品、成品的保护。

## 6.2 反射隔热涂料施工

6.2.1 应根据不同的设计要求、施工工艺和施工环境选用反射隔热涂料，由厂家调配好其稠度、黏度及颜色后，送至施工现场，以确保工程质量和外观一致。

6.2.2 建筑反射隔热涂料涂饰施工应自上而下进行，外墙施工应顺同一方向涂饰。施工间歇段的划分应以分格缝、阴阳角为分界线，并应做好接茬部位的处理。

6.2.3 建筑反射隔热涂料涂饰施工环境温度不宜低于5℃，不宜高于35℃，且施工温度范围应符合产品说明书要求。施工时，空气相对湿度不宜大于85%。当遇大雾、6级以上风力、雨天时，应停止户外施工。

6.2.4 反射隔热涂料饰面层完成后，未充分干燥前，应进行保护，如遇有大风、暴雨等恶劣气候环境时，应采取围蔽、遮盖等保护措施。

## 6.3  内保温系统施工

6.3.1  施工前，应按设计文件和施工方案的要求对基层墙体进行检查和处理，当需要找平时，应符合下列规定：

1   应采用水泥砂浆找平，找平层厚度不宜小于12mm；找平层与基层墙体应粘结牢固，粘结强度不应小于0.3MPa，找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的规定；

2  基层墙体与找平层之间，应涂刷界面砂浆。当基层墙体为混凝土墙及砖砌体时，应涂刷I型界面砂浆界面层；基层墙体为加气混凝土时，应釆用II型界面砂浆界面层。

6.3.2  外墙内保温系统施工现场应采取可靠的防火安全措施，并应符合下列规定：

1 内保温工程施工作业区域，严禁明火作业；

2 施工现场灭火器的配置和消防给水系统，应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的规定；

3 对保温材料的存放和保护，应釆取符合消防要求的措施；

4 保温材料上墙后，应及时做防护层，或采取相应保护措施；

5施工用照明等高温设备靠近保温材料时，应采取可靠的防火措施；

6 当施工电气线路釆取暗敷设时，应敷设在不燃烧体结构内，且其保护层厚度不应小于30mm；当采用明敷设时，应穿金属管、阻燃套管或封闭式阻燃线槽；

6.3.3  外墙内保温工程应采取下列抗裂措施：

1  楼板与外墙、外墙与内墙交接的阴阳角处应粘贴一层300mm宽玻璃纤维网布，且阴阳角的两侧应各为150mm；

2  门窗洞口等处的玻璃纤维网布应翻折满包内口；

3  在门窗洞口、电器盒四周对角线方向，应斜向加铺不小于400mm× 200mm玻璃纤维网布。

6.3.4 内保温工程施工期间以及完工后24h内，基层墙体及环境空气温度不应低于0℃，平均气温不应低于5℃。

6.3.5  保温复合板内保温系统、保温板内保温系统以及玻璃棉、岩棉、XPS龙骨固定内保温系统的施工要求除符合本规程规定外，尚应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的规定。

6.3.6  气凝胶保温隔热涂料内保温系统的施工，尚应符合下列规定：

1 气凝胶保温隔热涂料涂饰施工前应根据工艺要求选择合适的机具和器具；

2 应分层施工，各层涂饰均匀，每层厚度不应大于10mm。后一层涂料施工，应在前一层涂料干燥后进行(一般不少于 24h)。

3 各构造层之间的粘结应牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

## 6.4  装配式建筑用外墙板施工

6.4.1  装配式建筑用外墙板安装应在墙体安装部位的主体结构验收合格后进行。

6.4.2  装配式建筑用外墙板安装前应将与外墙板连接处的楼面、梁面、柱面和地面清理干净；预埋件及连接件等应清理干净，且应清除表面浮锈。

6.4.3  装配式建筑用外墙板安装可根据连接形式的不同采用相应的安装顺序。外挂式外墙板宜分层按顺序吊装，先下后上，逐层安装；内嵌式外墙板可不考虑分层顺序。

6.4.4  装配式建筑用外墙板起吊宜采用专用吊具，吊装方案应经过设计、验算或试验检验，起吊时绳索与水平面夹角不宜小于60°，起吊就位应垂直平稳。

6.4.5  装配式建筑用外墙板的安全施工除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定外，尚应符合下列规定：

l  应遵守施工组织设计中确定的各项要求；

2  外墙板起吊和就位过程中宜设置缆风绳，通过缆风绳引导墙板安装就位；

3  外墙板安装过程中应设置临时固定和支撑系统；

4  外墙板与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行；

5  外墙板调整、校正后，应及时安装防松脱、防滑移和防倾覆装置；

6  遇到雨、雪、雾天气，或者风力大于5级时，不应进行吊装作业。

6.4.6  装配式建筑用外墙板采用临时支撑时，应符合下列规定：

1  外墙板的临时支撑不宜少于2道；

2  外墙板的上部斜支撑，其支撑点与墙板底的距离不宜小于墙板高度的2/3，且不应小于墙板高度的1/2，斜支撑应与墙板可靠连接；

3  临时支撑应具有调节外墙板安装偏差的能力，墙板安装就位后，可通过临时支撑对墙板的位置和垂直度进行微调。

6.4.7  装配式建筑用外墙板安装时，应符合以下规定：

1 施工前应对主体工程和板安装有关的尺寸进行复核，发现误差超标时，要进行调整，同时做排板图，并应严格按排板图施工；

2 安装前应测量放线，保证墙体位置正确；

3 应避免在施工现场对板材进行切割和加工，若不能避免应采用专用工具，并按照相关规范要求严格进行；

4 安装结束后，应采用专用修补材料对缺损部位进行修补。

6.4.8  装配式建筑用外墙板与主体结构采用螺栓连接、焊接时应按设计要求或相关规范规定进行施工检查和质量控制，并做好外露部分的防腐和防火处理。

6.4.9  施工过程中及工程验收前，应对装配式建筑用外墙板采取保护措施， 防止污染或损坏墙体。门窗洞口的边、角，宜采取保护性措施。

# 7工程验收

## 7.1 一般规定

7.1.1  夏热冬暖地区外墙保温隔热工程应按现行国家标准《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/ T 51231的有关规定进行施工质量验收。

7. 1.2  夏热冬暖地区外墙保温隔热工程主要组成材料进场时，应提供产品品种、规格、性能等有效的型式检验报告，并应按表7.1.2的规定进行复验，复验应为见证取样送检。抽样数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

表7.1.2  主要组成材料的复验项目

| 主要组成材料 | 复验项目 |
| --- | --- |
| 反射隔热涂料 | 半球发射率、太阳光反射比、污染修正后太阳辐射吸收系数 |
| 保温复合板 | 传热系数或热阻、拉伸粘结强度、燃烧性能 |
| 保温板 | 导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能 |
| 岩棉板（毡） | 密度、吸水率、导热系数、燃烧性能 |
| 玻璃棉板（毡） | 密度、吸水率、导热系数、燃烧性能 |
| 气凝胶保温隔热涂料 | 密度、粘结强度、导热系数、燃烧性能 |
| 装配式建筑用外墙板 | 传热系数或热阻、空气声计权隔声量、燃烧性能、耐火极限 |
| 界面砂浆 | 拉伸粘结强度 |
| 胶粘剂 | 拉伸粘结强度 |
| 抹面胶浆 | 拉伸粘结强度 |
| 玻璃纤维网布 | 单位面积质量、拉伸断裂强力 |
| 锚栓 | 单个锚栓抗拉承载力标准值 |
| 腻子 | 粘结强度、有害物质限量 |

7.1.3  夏热冬暖地区外墙保温隔热工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  保温层附着的基层及其表面处理；

2  保温板粘结或固定；

3  被封闭的保温隔热材料厚度；

4  锚固件及锚固节点做法；

5  增强网铺设；

6  抹面层厚度；

7  墙体热桥部位处理；

8  保温板的位置、界面处理、板缝、构造节点及固定方式；

9 隔汽层铺设；

10龙骨固定；

11 预埋件；

12 装配式建筑用外墙板与主体结构之间的封堵构造节点。

7.1.4 夏热冬暖地区外墙保温隔热工程验收的检验批划分，除本规程另有规定外应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的保温隔热墙面面积每1000m2划分为一个检验批；

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定；

3  当按计数方法抽样检验时，其抽样数量尚应符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

7.1.5  夏热冬暖地区外墙保温隔热工程竣工验收应提交下列文件：

1 设计文件、施工图纸、图纸会审、设计变更和洽商记录；

2施工方案、施工工艺、施工技术交底；

3主要进场材料的产品合格证明文件、出厂检验报告、型式检验报告、进场复验报告和现场检测报告等质量证明文件；

4 隐蔽工程验收记录

5  施工工艺记录及施工质量检验记录。

## 7.2 主控项目

7.2.1 夏热冬暖地区外墙保温隔热工程涉及主要组成材料性能应符合本规程的规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：核查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

7.2.2保温隔热材料的厚度不得低于设计要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查3处。

检查方法：核查检测报告。保温隔热材料的厚度应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定现场检验。

7.2.3保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应符合设计要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查3处。

检查方法：核查检测报告。保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定现场检验。

7. 2.4保温板材与基层之间的粘结面积比应符合设计要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查3处。

检查方法：核查检测报告。粘结面积比应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定现场检验。

7.2.5 气凝胶保温隔热涂料与基层墙体的拉伸粘结强度应符合设计要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查3处。

检查方法：核查检测报告。按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定现场检验，试样尺寸应为100mm ×100mm。

7.2.6建筑反射隔热涂料太阳光反射比应符合设计要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查3处。

检查方法：核查检测报告。按现行行业标准《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287的规定现场检验。

7. 2.7 当设计要求在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和有关标准的规定。隔汽层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1处。

检验方法：对照设计观察检查；核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。

7.2.8 热桥部位的处理应符合设计和本规程的要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1处。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；检查隐蔽工程验收记录。

7.2.9 装配式建筑用外墙板安装所用连接材料应符合本标准和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察并核查质量证明文件。

7.2.10  装配式建筑用外墙板连接节点采用焊接连按时，焊缝的接头质量应满足设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

7.2.11  装配式建筑用外墙板连接节点采用螺栓连接时，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计标准》 GB 50017和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

7.2.12 装配式建筑用外墙板接缝及外门窗安装部位的防水性能应符合设计要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1处，每处至少应包含1个十字接缝部位。

检验方法：检查现场淋水试验报告。

7.2.13 装配式建筑用外墙板的传热系数、隔声性能、耐火性能应符合设计要求。

检查数量：同一类型墙板，每批抽取1组进行试验。

检验方法：检查检测报告。

## 7.3 一般项目

7.3.1  夏热冬暖地区外墙保温隔热工程的饰面层施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1处。

检查方法：观察检查。

7.3.2抹面层厚度应符合设计要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1处。

检查方法：插针法检査。

7. 3.3夏热冬暖地区外墙内保温系统抗冲击性应符合本规程规定。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1组。

检查方法：按现行行业标准《外墙内保温板》JG/T 159的规定检验。

7.3.4当采用增强网作为防止开裂的措施时，增强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓，增强网不得皱褶、外露。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1处。

检查方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

7.3.5复合板之间及龙骨固定系统面板之间的接缝方法应符合施工方案要求，复合板接缝应平整严密。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1处。

检查方法：观察检査。

7.3.6墙体上易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，抹面层的加强措施和增强网做法，应符合设计和施工方案的要求。

检查数量：按批检验，每个检验批应至少检查1处。

检查方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

7.3.7 装配式建筑用外墙板外形的尺寸允许偏差±10mm。

检查数量：同一类型墙板，每批现场抽查5%，且不应少于3件。

检验方法：钢尺量测，检查施工方案。

7.3.8  装配式建筑用外墙板接缝应平直、均匀；注胶封闭式接缝的注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，深浅基本一致、缝宽基本均匀、光滑顺直，胶缝的宽度和厚度应符合设计要求；胶条封闭式接缝的胶条应连续、均匀、安装牢固、无脱落，接缝宽度的施工尺寸偏差应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查；尺量检查。

7.3.9  装配式建筑用外墙板开的孔洞、槽、盒应位置准确、套割方正、边缘整齐。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

7.3.10 装配式建筑用外墙板安装的允许偏差应符合表7.3.10的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：按照表7.3.10规定的方法检验。

表7.3.10  装配式建筑用外墙板安装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体轴线位移 | 5 | 用经纬仪或拉线和钢尺测量 |
| 2 | 表面平整度 | 3 | 用2米靠尺和楔形塞尺测量 |
| 3 | 相邻板高差 | 3 | 用直尺和楔形塞尺测量 |
| 4 | 层内垂直度 | 3 | 托线板或吊线，钢尺测量 |
| 5 | 门窗洞口尺寸 | 5 | 钢尺测量 |
| 6 | 阴阳角方正 | 3 | 用方尺和楔形塞尺检查 |

# 附录A  建筑反射隔热涂料污染修正后的太阳辐射吸收系数计算

A.0.1 当采用污染修正系数计算时，污染修正后的太阳辐射吸收系数应按下列公式计算：

ρc=ρ⋅α

ρ=1−γ

a=11.384⋅（ρ⋅100）-0.6241

式中：ρc——污染修正后的太阳辐射吸收系数；

γ——污染前涂料饰面实验室检测的太阳光反射比；

ρ——污染前太阳辐射吸收系数；

α——污染修正系数。

A.0.2 当采用污染后太阳光反射比计算时，污染修正后的太阳辐射吸收系数应按下式计算：

ρc=1−γc

式中：ρc——污染修正后的太阳辐射吸收系数；

γc——污染后的太阳光反射比；

# 附录B  外墙用建筑反射隔热涂料的等效热阻

B.0. 1夏热冬暖地区外墙用建筑反射隔热涂料的等效热阻应按表B.0.1取值。

表B.0.1  夏热冬暖地区外墙用建筑反射隔热涂料的等效热阻值

| 污染修正后的太阳辐射吸收系数 |  |  | ρc≤0.3 | 0.3<ρc≤0.4 | 0.4<ρc≤0.5 | 0.5<ρc≤0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬暖地区 （北区） | 等效热阻值Req (m2·K)/W | 2.0<K≤2.5 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.04 |
|  |  | 1.5<K≤2.0 | 0.21 | 0.17 | 0.09 | 0.06 |
|  |  | K≤1.5 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.07 |
|  |  | K≤0.7 | 0.61 | 0.48 | 0.25 | 0.16 |
| 夏热冬暖地区 （南区） | 等效热阻值Req (m2·K)/W | 2.0<K≤2.5 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.04 |
|  |  | 1.5<K≤2.0 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.06 |
|  |  | K≤1.5 | 0.44 | 0.29 | 0.17 | 0.07 |
|  |  | K≤0.7 | 0.95 | 0.61 | 0.36 | 0.16 |

注：K为外墙未采用建筑反射隔热涂料的传热系数，单位W/(m2·K)。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)  表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑防火通用规范》GB 55037

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

#### 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

#### 《建筑反射隔热涂料》JG/T 235

《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536

#### 《装配式建筑用墙板技术要求》JG/T 578

#### 《建筑内外墙用底漆》JG/T 210

《外墙柔性腻子》GB/T 23455

#### 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261

《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T 10303

#### 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647

《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536

#### 《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511

#### 《装饰石膏板》JC/T 799

#### 《纤维水泥平 板第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412. 1

《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981

#### 《建筑模数协调标准》GB/T50002

#### 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

#### 《建筑工程施工质星验收统一标准》GB 50300

#### 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

#### 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170

广东省建设科技与标准化协会标准

夏热冬暖地区外墙保温隔热

工程技术规程

# 条文说明

编制说明

《夏热冬暖地区外墙保温隔热工程技术规程》（T/GDJSKB xxx-2023），经广东省建设科技与标准化协会20××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规程编制过程中，编制组进行了夏热冬暖地区外墙保温隔热工程技术的调查研究，总结了夏热冬暖地区外墙保温隔热工程应用的实践经验，同时参考了国内外相关技术法规和标准，通过试验取得了外墙保温隔热系统和材料的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《夏热冬暖地区外墙保温隔热工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1 总 则	41

2  术 语	42

3  基本规定	43

4  材料	44

4.1  外墙反射隔热涂料	44

4.2  内保温材料	44

4.3  装配式建筑用外墙板材料	45

5  设计	48

5.1  一般规定	48

5.2  性能设计	48

5.3  构造要求	49

6  施工	50

6.1  一般规定	50

6.2  反射隔热涂料施工	50

6.3  内保温系统施工	50

6.4  装配式建筑用外墙板施工	50

7  工程验收	51

7.1  一般规定	51

7.2  主控项目	51

附录A  建筑反射隔热涂料污染修正后的太阳辐射吸收系数计算	52

附录B  外墙用建筑反射隔热涂料的等效热阻	53

# 1 总 则

1.0.1  阐述了制定本规程的目的和意义。

1.0.2  规定了本规程的适用范围。

1.0.3  本条说明本规程与其它标准之间的关系。

# 2  术 语

术语通常为在本标准中出现的其含义需要加以界定、说明或解释的重要词汇。尽管在确定和解释术语时尽可能考虑了习惯和通用性，但是理论上术语只在本标准中有效，列出的目的主要是防止出现错误理解。当本标准列出的术语在本标准以外使用时，应注意其可能含有与本标准不同的含义。

2.0.1∽2.0.7 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的相关规定。

2.0.8 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359-2015的第2.0.1条

2.0.9 《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511-2017的第3.1条。

2.0.10 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536-2017的第3.1条。

2.0.11 《气凝胶绝热厚型涂料系统》TCECS 10126-2021 第2.0.2条。

2.0.12∽2.0.13 《装配式建筑用墙板技术要求》JG/T 578-2021的相关规定。

# 3  基本规定

3.0.1 夏热冬暖地区建筑外墙保温隔热工程的节能性能、防火性能和防水性能应满足全文强制性国家标准的要求。

3.0.3 墙体的正常变形是指温度、含水率、风荷载、撞击力造成的变形，这种变形不应造成内保温复合墙体的裂缝，或形成空鼓脱落。系统的各构造层次间具有变形协调能力，可减少甚至避免保温系统产生裂缝，若基层墙体、保温层、保护层材料的弹性模量、线膨胀系数相差过大，由温度、湿度变化造成的变形率和变形速度不一致，易造成保温层裂缝。

# 4  材料

## 4.1  外墙反射隔热涂料

4.1.2 建筑反射隔热涂料在使用一段时间后都会受到一定程度的污染，污染后太阳辐射吸收系数会变大，所以在热工设计时，应采用污染后的太阳辐射吸收系数进行计算。《建筑反射隔热涂料应用技术规程》JGJ/T 359-2015第3.0.1条规定，外墙用建筑反射隔热涂料的污染后太阳光反射比≥0.50，据此得知，污染修正后太阳辐射吸收系数应≤0.50。

## 4.2  内保温材料

4.2.1 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的第4.1.1条的相关规定，并适当调整。

4.2.2《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的第4.2.1条、《外墙保温复合板通用技术要求》JG/T 480-2015、《外墙内保温复合板系统》GB/T 30593-2014的相关规定，并进行适当调整。

内保温复合板的保温层材料主要是挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、玻璃棉、岩棉、泡沫玻璃等保温材料。复合板的面板材料主要是纸面石膏板、无石棉硅酸钙板、无石棉纤维水泥平板等无机板材。

4.2.3《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018的相关规定，并进行适当调整。重点对挤塑板导热系数、燃烧性能提出更高指标要求，即挤塑板导热系数≤0.024W/(m・ K，挤塑板燃烧性能不低于B1级。垂直于板面方向的抗拉强度参照《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的第4.2.2条的规定。

4.2.4 《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T 10303-2015的规定，并进行适当调整。垂直于板面方向的抗拉强度参照《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的第4.2.4条的规定。

4.2.5 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T 647-2014的表6中II型的规定，并进行适当调整。

4.2.6 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T 536-2017的规定，并进行适当调整。热固复合聚苯乙烯泡沫保温板分为低密度型（D型）和高密度型（G型），高密度型热固复合聚苯板的燃烧性能为A2级，050级导热系数≤0.050W/（m·K），060级导热系数≤0.060W/（m·K）。

4.2.7 《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511-2017的规定，并进行适当调整。

4.2.8∽4.2.9 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的相关规定。

4.2.10 通过开展试验验证确定气凝胶保温隔热涂料的相关性能指标。对多个厂家提供的气凝胶保温隔热涂料产品进行相关性能试验，其中在容器中状态、低温稳定性、施工性、干燥时间（表干）、涂膜外观、耐碱性、耐水性、涂层耐温变性、粘结强度等参数，由厂家提供液体状原材料送到检测单位进行检测，干密度、导热系数和燃烧性能由厂家制作好样品后送至检测单位进行检测。综合考虑了气凝胶保温隔热涂料的试验结果，确定上表相关性能指标。

4. 2.11∽4.13 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的第4.2.9条的相关规定，并适当调整。

4. 2.14 参考《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的第4.2.14条的相关规定，并适当调整，增加耐碱性指标。根据《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2007第4.1.6条规定，耐碱性的拉伸断裂强力保留率应不小于75%。

4.2.15 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的第4.2.15条的相关规定。

4. 2.16 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011的第4.2.16条的相关规定，并适当调整。

## 4.3  装配式建筑用外墙板材料

4.3.1 主要参照《装配式建筑用墙板技术要求》JG/T 578-2021的相关规定，并进行适当调整。

（1）JG/T 578-2021关于装配式建筑用墙板产品的分类及代号见下表：

（2）外挂墙板

外挂墙板是指以干挂方式安装在建筑上的非承重外墙板。

外挂墙板包括预制混凝土外挂墙板和玻璃纤维增强水泥板外挂墙板。

轻钢龙骨式复合墙板

轻钢龙骨式复合墙板是指以轻钢龙骨为骨架，以纳米复合空腔板、纤维增强水泥板、纸面石膏板、纤维增强硅酸钙板或金属复合板等为两侧覆面板，中间为保温、隔热和隔声材料构成的非承重复合墙板。

轻钢龙骨式复合墙板包括轻钢龙骨一纳米复合空腔板复合墙板、轻钢龙骨一纤维增强水泥板复合墙板、轻钢龙骨一轻质混凝土灌浆墙板和轻钢龙骨一石膏基轻质砂浆复合墙板。

纳米复合空腔板是指以无机纳米防火板和有机高分子材料经复合加工而制成的多层空腔板。

轻钢龙骨-轻质混凝土灌浆墙板是指以轻钢龙骨为骨架，以纤维增强硅酸钙板、纤维增强水泥板等为覆面板，内部浇筑轻质混凝土构成的非承重复合墙板。

轻钢龙骨-石膏基砂浆复合墙板是指以轻钢龙骨为骨架，内部填充石膏基砂浆，外侧采用防护面层构成的非承重复合墙板。

轻质条板

轻质条板是指采用轻质材料或空心构造，用于非承重墙体的预制条板，包括蒸压加气混凝土条板和挤出成型水泥条板等。

轻质条板包括蒸压加气混凝土条板和挤出成型水泥条板。

4.3.2∽4.3.10 《装配式建筑用墙板技术要求》JG/T 578-2021的第5.1条的相关规定，并进行适当调整。

# 5设计

## 5.1 一般规定

5.1.10 基于以下几个方面的考虑：有利于实现建筑的设计、制造、施工安装等活动的互相协调；能对建筑各部位尺寸进行分割，并确定各部件的尺寸和边界条件；优选某种类型的标准化方式，使得标准化部件的种类最优；有利于部件的互换性；有利于建筑部件的定位和安装，协调建筑部件与功能空间之间的尺寸关系。

比如《建筑模数协调标准》GB/T50002-2013第3.1.1条规定，基本模数的数值应为100mm(1M等于100mm)。整个建筑物和建筑物的一部分以及建筑部件的模数化尺寸，应是基本模数的倍数。

GB/T50002-2013第4.3.2条第4款规定，承重墙和外围护墙厚度的优先尺寸系列宜根据1M的倍数及其与M/2的组合确定，宜为150mm、200mm、250mm、300mm。

## 5.2  性能设计

5.2.2  目前，使用建筑反射隔热涂料的建筑应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的隔热设计要求。由于隔热计算是个动态过程，只能直接带入污染修正后的太阳辐射吸收系数进行计算。

由于建筑节能设计主要有围护结构热工限值指标法和性能性指标法。围护结构热工限值指标法比较简单，而性能性指标法中的“节能综合指标”方法，一般采用节能计算软件进行计算。采用了建筑反射隔热涂料的建筑在进行节能设计时，这两种方法中的任何一种均可。

当采用规定性的围护结构热工限值指标进行建筑节能计算时，采用热等效热阻进行计算，才能将反射隔热涂料的效果反映在围护结构的节能效果中。条文中给出了采用等效热阻时的传热系数计算方法。

本条规定当采用“节能综合指标”方法进行建筑节能设计计算时，将污染修正后的太阳辐射吸收系数直接代人节能计算软件进行计算，但需要指出的是，围护结构不得同时采用等效热阻，以避免隔热涂料效果的重复计算。

5.2.3 围护结构中保温材料的导热系数应按下式进行修正:

λc=λ· a

式中：λc一保温材料导热系数计算值;

λ一保温材料导热系数，应按本规程规定取值；当本规程没有对应指标时，可按《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016的表B.1取值;

a一保温材料导热系数的修正系数，应按《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016附录B表B.2的规定取值。

## 5.3  构造要求

5.3.1∽5.3.4 列举了几种常见的外墙保温隔热系统基本构造，供相关单位选用使用。外饰面层有反射隔热涂料+面砖或腻子或金属板等，根据项目实际选用。

# 6  施工

## 6.1 一般规定

6.1.1  施工图设计文件应经设计图纸审查机构审查，施工方案应经建设和监理单位审查。文件一经确定，施工中不得变更。如要变更，应按原程序重新审查、确认后，方可施工。

## 6.2 反射隔热涂料施工

6.2.3 由于各个生产厂家的产品不同，其适用的环境状况不尽相同，因而涂料在使用时，要按厂家的产品说明书要求进行施工。施工温度是指施工环境温度和涂饰基层温度。根据经验当施工环境相对湿度大于85%，将不利涂料成膜;由于大风、大雾下雨施工，将妨碍涂膜的养护，因而此时室外工程应停止施工。

## 6.3  内保温系统施工

6.3.2  保温工程施工现场防火管理不严，导致火灾时有发生。为确保防火安全，特制定本施工现场防火措施。

6.3.3 内保温工程施工的基本抗裂措施，施工中应严格执行。

## 6.4  装配式建筑用外墙板施工

6.4.1 外墙板的施工方式是装配式安装，墙板安装必须在相应位置的主体结构施工完成并达到安装墙板的受力要求后再安装外墙板。因此，安装前应完成对安装部位主体结构的检查等。

6.4.5 外墙板施工应建立健全安全管理保障体系和管理制度，对危险性较大的工程应经专家论证通过后进行施工。外墙板施工应结合施工特点，针对构件吊装、安装施工安全要求制定系列安全专项方案。外墙板构件的重量通常较大，为确保安全性，安装过程中应采取临时固定和支撑措施，临时固定和支撑系统同时还可兼作安装精度调节装置。外墙板可采用先施工主体结构，后安装对应楼层外挂墙板的安装工法，也可采用与所在楼层主体结构同步施工的安装工法。

# 7工程验收

## 7.1 一般规定

7.1.2 根据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411等标准要求，规定了外墙保温隔热工程主要组成材料进场时复验要求。

7.1.3 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第4.1.3条的规定，并进行调整。

7.1.4 当按计数方法检验时，抽样数量除本规程另有规定外，检验批最小抽样数量宜符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019表3.4.3的规定。

## 7.2主控项目

7.2.2 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第4.2.7及附录F的规定。建筑外墙节能构造的现场实体检验应包括墙体保温材料的种类、保温层厚度和保温构造做法。检验方法宜按照GB 50411-2019附录F检验，当条件具备时，也可直接进行外墙传热系数或热阻检验。当GB 50411-2019附录F的检验方法不适用时，应进行外墙传热系数或热阻检验。

7.2.3∽7. 2.4 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第4.2.7及附录的规定。

7.2.5 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261-2011第7.2.5条的相关规定。

7.2.6  建筑反射隔热涂料的节能效果的好坏主要取决于涂料饰面的太阳光反射比等指标，本规定第7.1.2条中规定的抽样复验是对建筑反射隔热涂料的材料质量进行把关，但涂料饰面的形式、现场施工的质量、饰面的清洁度等对饰面的节能效果同样有影响，为保证施工后建筑反射隔热涂料的节能实际效果，应按现行行业标准《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T287的试验方法对建筑反射隔热涂料外饰面太阳光反射比进行现场抽样检测。

# 附录A  建筑反射隔热涂料污染修正后的太阳辐射吸收系数计算

A.0.1本附录引人两种方法计算污染修正后的太阳辐射吸收系数，便于使用者根据需求选择：

1、 对实际测量的不同颜色建筑反射隔热涂料，在受污染前、后太阳辐射吸收系数的变化，通过对测试结果拟合可以得到污染修正系数，从而计算出污染修正后的太阳辐射吸收系数。

2、 依据现行行业标准《建筑反射隔热涂料》JG/T235规定的方法获得实验室实测的污染后太阳光反射比，根据太阳光反射比与太阳辐射吸收系数的关系，计算污染修正后的太阳辐射吸收系数;

# 附录B  外墙用建筑反射隔热涂料的等效热阻

B.0. 1建筑反射隔热涂料主要应用地区为夏热冬冷以及夏热冬暖地区的外墙及屋面。考虑到现行的建筑节能设计标准中对外墙及屋面的传热系数和热阻值指标进行要求，为便于节能计算，建筑反射隔热涂料的节能效率采用等效热阻值(由传热系数折减系数推算)来表征。由于建筑反射隔热涂料在夏季有显著的节能贡献而冬季有一定的副作用，因此，建筑反射隔热涂料等效热阻值的取值应综合考虑冬夏的贡献，使之体现实际节能效益。

等效热阻值的计算方法主要有年耗电指数法和综合温度法，应依据当地实际气候条件及用能方式进行计算。夏热冬暖和夏热冬冷地区覆盖面较广，各地气候及用能方式有较大的不同。本标准提供的夏热冬暖和夏热冬冷地区等效热阻值的参考值是依据年耗电指数法得到，可直接引用，也可依据当地实际情况采用年耗电指数法或综合温度法进行计算，但不宜与参考值偏差过大。